报价文件附件

防汛编织袋技术要求

1、防汛编织袋应是为防汛抢险专门制作的，摩擦系数大、透水性能好、抗顶破强力高的编织袋。

2、防汛编织袋的规格应符合表1 . 1的要求。

表1 . 1 防汛编织袋规格

| 项 目 | 普通型 |
| --- | --- |
| 单袋质量（g） | 80 |
| 尺寸:长度*宽度 | 85cm*50cm |
| 经纬密度 ( 根/ 10cm) | 40*40~48*48 |
| 色 泽 | 白色（原色） |

3、防汛编织袋的材质应以全新聚丙烯树脂为原料。

4、外观质量及允许偏差应符合表1 . 2的要求。

表1 . 2 防汛编织袋外观质量及允许偏差

| 项 目 | 要 求 |  |
| --- | --- | --- |
| 外观质量 | 跳 丝 | 同处跳丝长度小于2cm |
|  | 断 丝 | 同处经纬丝断缺之和少于3根 |
|  | 缝 合 | 不允许出现脱针、断线、卷折处未缝住 |
|  | 色 泽 | 明亮、不混杂 |
| 允许偏差 | 尺寸 ( cm) | 士1.0 |
|  | 经纬密度( 根/ 10cm) | -2 |
|  | 单袋质量( g) | -3 |

5、物理力学性能指标应符合表1 . 3 的要求。

表1 . 3 防汛编织袋物理力学性能指标

| 序 号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经向断裂强度( k N / m ) | ≥18 |
| 2 | 纬向断裂强度 ( k N/ m) | ≥16 |
| 3 | 经纬向断裂伸长率 ( %) | ≥15 |
| 4 | 等效孔径O95（mm） | ≥7 |
| 5 | 缝向断裂强度(kN/ m) | 0.1~0.5 |
| 6 | 摩擦系数 | ≥0.3 |
| 7 | 顶破强力 ( ( k N) | ≥1.2 |
| 8 | 垂直渗透系数 ( c m/ s ) | 10-3~10-2 |

6、防汛编织袋的包装和标志应符合下列要求:

1. 每500条防汛编织袋应为一件， 外用黑色编织布包装， 机械打包3 道~4 道， 成件厚度35 c m~4 0cm，包装应平整、牢固，无破损、无沾污，每件包装内必须放置产品合格证。

2.每件包装外应印刷白色标志如下:“ 连云港防汛专用编织袋 (普通型) ”、规格、数量、重量、监制单位、生产厂家、生产日期。

- 7、在对防汛编织袋作直观检验时，取样随机抽取10 件，每件抽取 1 条。

- 8、直观检验的项目及要求如下：

- 1.包装与标志应符合第6条的要求。

- 2.产品合格证应与产品相符。

- 3.尺寸、单袋质量、经纬密度、色泽应符合表1.1 的要求。

- 4.外观质量应符合表 1.2 的要求。

- 5 数量清点: 10 件总数不应少于 4995 条。

- 6 结果判定: 产品同时符合上述要求，判定该批产品合格;否则为不合格。

- 9、在对防汛编织袋作抽样检测时，取样随机抽取10 件，每件抽取 1 条。

- 10、抽样检测主要检测物理力学性能: 普通型防汛编织袋各项指标应符合表1.3的要求。

- 11.抽样检测的检测方法按 SL /T 235- 1999 执行。

- 12.抽样检测结果判定以样本检测的平均值为准。所测项目指标符合要求，判定该批产品合格。所测项目中，若有一项指标不符合要求，则加倍抽取样本对该项性能进行检测，以复检一次结果为准。